技术参数

## 产品编号：BW4444 (背印)

修订日期：06/2007

# FASSON Fasclear 250/S692N/BG40#WH

法森牌法森清亮 250/S692N/62克白色格拉辛底纸

表面基材：

缎面亚光处理的透明聚烯烃类薄膜。

基本克重：	58 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.063mm  10% ISO534

粘胶剂：

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：	61 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.055mm  10%  ISO534

典型粘性值：(N/25mm)

初始粘性(st,st)- FTM 9：10.0

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：6.0

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：7.0

最低贴标温度：-5C

使用温度范围：-29C ~ +93C

粘胶剂表现性能：

这是一种适用于各种温度的永久性强力粘胶剂，在诸多包装材料上均有优异表现性能。具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用

应用：

主要应用于在自动贴标及使用过程中性能稳定、外观品质要求较高的化妆品及日用化学品标签。

此产品在印刷及贴标方向有良好的硬度、横向保持柔软特性，适用于中高速自动贴标以及在使用过程中需经常挤压的瓶体。

缎面亚光的表面效果非常适合贴于亚光塑料瓶体，效果自然和谐。如果需要高光泽外观，可以通过印后上光油达到。可用于因环保要求而不能使用PVC标签材料的情况。

选择合适的色带及正确的机器设置，可进行热转移打印。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

电晕处理的表面可用于凸版、柔版、凹版及丝网等印刷方式。UV油墨适用。

烫金性能优异。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理。印刷前的油墨测试是必要的。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。标签应避免方角设计。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。