技术参数

## 产品编号： MZ0037 (无背印)

修订日期：06/2007

Fasson 25 micron Clear PET NTC/S333/P140WH

法森牌25微米透明聚酯薄膜 NTC/S333/140克白色涂塑底纸

表面基材：

表面经适印处理的透明聚酯薄膜。

基本克重：	35 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.025 mm  10% ISO534

粘胶剂：

永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

白色单面涂塑牛皮底纸。有很好的平整度，无论在平压平或圆压圆的设备上模切都有很好的强度。

基本克重：	135 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.145 mm  10% ISO534

典型粘性值：(N/25mm)

初始粘性(st,st)- FTM 9：8.0

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2： 5.0

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：7.5

最低贴标温度：4C

使用温度范围：40C ~ +149C

粘胶剂表现性能：

这是一种用途广泛、具有优异表现性能的工业级永久性透明粘胶剂。粘胶剂具有很高的初始粘度和最终粘性，渗胶率极低。

此粘胶剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用：

此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定及耐化学腐蚀性能，适合制成各种耐久性标签。不推荐热转移打印。

此产品获得UL认证，认证编号：MH20557。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

经过电晕处理过的表面可用于凸版、柔性版及丝网等多种印刷方式。PET专用溶剂性油墨及UV油墨适用。印刷前的油墨测试是必要的。加工及存储过程中应避免面材受到摩擦、环境温湿度急剧变化等因素对表面能的影响。可在标准轮转印刷机上做高速模切和排废。推荐使用高硬度的锐利模切刀具，尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。