技术参数

## 产品编号：BW7516 (有背印)

修订日期：10/2011

# FASSON 50micron Clear BOPP /SR106/Polycoated liner

法森牌50微米透明 BOPP /SR106/涂塑白格拉辛

表面基材：

经适应性处理过的透明双向拉伸聚丙烯薄膜。

基本克重：	45g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.050mm  10% ISO534

粘胶剂：

一种可反复重贴性溶剂型胶水。

底纸：

单面涂塑的白色格拉辛底纸。

基本克重： 100 g/m2  10% ISO536

厚    度： 0.092mm  10% ISO534

典型粘性值：(N/25mm)

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：3.0

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：3.5

最低贴标温度：5C

使用温度范围：-20C ～ 80C

粘胶剂表现性能：

这是一种有较强温度适用性的的可反复重贴的粘胶剂。在诸多包装材料上均有较好的表现性能。具有很好的模切与排废性能。

应用：

此产品具有良好的可重贴性及拉伸强度，适用于制成湿纸巾标签。在一些基材表面(如PVC，ABS和聚苯乙烯)贴标，粘性可能会在一段时间内加强。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

经印刷适应性处理后的表面可用于凸版、柔版、凹版及丝网等多种印刷方式。为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理。印刷前的油墨附着力测试及油墨与光油的匹配性测试是必要的。

应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。印刷前的油墨测试是必要的。需使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转印机的模切和排废。适用于平版式模切。

应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。